УДК 677.055

В.В. ЧАБАН

О.Ю. ОЛІЙНИК

Київський національний університет технологій та дизайну

# НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН

# ОСНОВОВ’ЯЗАЛЬНОГО ПОЛОТНА У РУЛОНІ

Досліджено характер зміни напружень у рулоні основов’язального полотна з використанням математичної моделі для двох режимів роботи механізму накатування полотна: при постійному зусиллі та при сталому моменті накатування полотна.

Ключові слова: основов’язальна машина, основов’язальне полотно, рулон полотна, напружено-деформований стан полотна.

Процес накатування є завершальною або проміжною операцією в галузях легкої, текстильної, хімічної, паперової промисловості та ін. Широко розповсюдженим є накатування матеріалу в рулон. При цьому якість продукції, що накатується, значною мірою зумовлена напружено-деформованим станом, що виникає в його шарах. Існують два основних напрямки при проектуванні механізмів накатування трикотажного полотна у рулон, а саме: механізми, що забезпечують постійне зусилля накатування полотна; механізми, що забезпечують сталість моменту накатування полотна [1]. Створення нових ефективних механізмів накатування основов’язального полотна не  можливе без дослідження та аналізу напружено-деформованого стану полотна у рулоні.

Об’єкт та  методи дослідження

Об’єктом досліджень обрано процес накатування основов’язального полотна, а саме: напружено-деформований стан полотна, що виникає в його шарах при формуванні рулону в режимі постійного зусилля накатування та в режимі сталого моменту накатування. При вирішенні задач, поставлених у даній роботі, були використані сучасні методи теоретичних досліджень з використанням програми Matlab.

Постановка завдання

Завданням досліджень є наступне – застосовуючи існуючу математичну модель напружено-деформованого стану полотна у рулоні та використовуючи сучасні програмні засоби, дослідити характер змін напружень полотна при формуванні рулону на основов’язальній машині для режиму постійного зусилля накатування та для режиму сталого моменту накатування полотна.

Результати та їх обговорення

Як відомо, ряд досліджень присвячено вирішенню задачі накатування методом теорії пружності.  Грунтовною працею  в цьому напрямку слід вважати роботу  Саусвелла Р.В. [2]. Для описання процесу формування намотувального виробу автором була прийнята модель послідовного надягання з натягом сукупності тонких замкнених циліндричних кілець та застосовано прийом пошарового підсумовування напружень.

В напрямку побудови некласичних моделей напружено-деформованого стану матеріалу в рулоні слід відзначити роботи [3-7]. Особливу увагу викликає робота [6], де досліджено напружено-деформований стан плівки, тканини та шкіри при різних режимах формування рулону.

При моделюванні процесу накатування важливе значення має дослідження пружних властивостей полотна або матеріалу, що накатується у рулон. Для круглов’язального полотна, в цьому напрямку, можна відзначити роботи [8-9].

Враховуючи вищесказане, авторами проведено аналіз існуючих математичних моделей напружено-деформованого стану полотна у рулоні. Для визначення напружень та деформацій в шарах основов’язального полотна у рулоні розглянемо модель напружено-деформованого стану полотна у рулоні (рис. 1) та скористаємося відомими теоріями деформації тіл  [10-12].

rk

rо

F(r)

σt

σr+ dσr

σt



σr

+d



Рис. 1. Розрахункова схема напружено-деформованого стану полотна у рулоні

В умовах плоского напруженого стану, елементарний об’єм полотна, що накатується, знаходиться в рулоні під дією як розтягуючих колових (тангенційних) напружень σt, так і радіальних напружень σr, що виникають внаслідок взаємодії елементарного об’єму з оточуючими шарами полотна та поверхнею накатного валика.

В роботах [4-7] було проведено аналіз існуючих моделей напружено-деформованого стану виробів, що накатуються, та встановлено залежність радіальних σrта колових напружень σt по радіусу рулону r від питомого натягу матеріалу Fr у вигляді формул:

σr=(r2β+a2β)rβ+1⋅rrkF(ρ)ρβ(ρ2β+a2β)dρ;	(1)         σt=F(r)−β21+βνtrβ+νrt⋅(r2m−a2m)rβ+1⋅rrkF(ρ)ρβ(ρ2β+a2β)dρ,              	 (2)

де       a2β=ro2β(β−νtr)(β+νtr)– коефіцієнт;

rk –  кінцевий радіус рулону;

r0– радіус товарного валика;

r – поточний радіус рулону;

 ,  ∂ρ – радіуси рулону та елементарного шару відповідно;

F() – питомий натяг елементарного шару.

Для ортотропного тіла маємо наступне співвідношення:

νtrEr=νrtEt=β2,          	(3)

Визначення даних напружень в роботі [7] зводиться до обчислення інтегралу rrkF(ρ)ρβ(ρ2β+a2β)dρ чисельним методом з використанням формули Ньютона – Котеса.

Обчислення інтегралу здійснювалось авторами даної статі із застосуванням сучасних програмуючих засобів.

При накатуванні рулону полотна в режимі постійного натягу:

F(r)=Fo=const,	(4)

Враховуючи умову (3) формули (1), (2) набувають вигляду [3]:

σr=Fo(r2β+a2β)rβ+1⋅rrkF(ρ)ρβ(ρ2β+a2β)dρ;		                                  (5)

σt=Fo−β21+βνtrβ+νrt⋅r2β−a2βrβ+1⋅ρβρ2β+a2βdρ.			      (6)

Розповсюдженими є також механізми накатування полотна, що працюють в режимі сталого моменту накатування. При цьому момент дорівнює добутку натягу полотна на поточний радіус рулону та є постійним за весь період накатування полотна:

TH=F(r)⋅r=const,	                  			     (7)

Тоді з урахуванням умови (7) формули (5), (6) набувають вигляду [3]:

σr=TH(r2β+a2β)rβ+1⋅rrkF(ρ)ρβ(ρ2β+a2β)dρ;		                                 (8)

σt=TH1r−β21+βνtrβ+νrt⋅r2β−a2βrβ+1⋅ρβρ2β+a2βdρ.			     (9)

Для визначення параметрів напружено-деформованого стану основов’язального полотна була розроблена програма в Matlab. На прикладі полотна, що виготовляється на основов’язальній машині типу Кокетт, досліджено характер змін напружень полотна у рулоні, що накатується в режимі постійного зусилля накатування.

Вихідні данні для розрахунків [13]: тип полотна – трико-трико; заправка машини: ххххххххххххххх ; товщина полотна δ = 1,0 мм; ширина рулону l = 2000 мм. Модулі пружності (експериментальні данні): Er=2,875 МПа, Et=1,524 МПа; коефіцієнт анізотропії  = 0,73; коефіцієнти Пуассона, згідно співвідношення (3): tr=0,3497 , rt=0,1854; параметри рулону полотна: rо= 40 мм,  rk=200 мм; F- сила натягу полотна, F=Fiz=2⋅2000=4000сН (Fiсила натягу однієї петлі, Fi=2сН [1]; z- кількість петель полотна, z=2000 [13].

Питомий натяг полотна знаходимо із відношення:

Fr=Fl δ.	(10)

Результати визначення параметрів напружено-деформованого стану основов’язального полотна при накатуванні його у рулон в режимі постійного зусилля накатування представлені в табл. 1 та у вигляді графіків (рис. 2).

В табл. 1, 2 N0=σ- напруження, зумовлене натягом полотна, σ=20000Па (σ=Fl⋅δ).

| Табл. 1. Розподіл відносних радіальних та колових напружень по радіусу рулону при F(r) = Fо= const R, м; r /N0; t /N0. 0,040; 2,7026; 0,6158. 0,050; 2,0749; 0,5375. 0,060; 1,6644; 0,5311. 0,070; 1,3693; 0,5540. 0,080; 1,1431; 0,5890. 0,090; 0,9617; 0,6288. 0,100; 0,8113; 0,6697. 0,110; 0,6834; 0,7100. 0,120; 0,5725; 0,7489. 0,130; 0,4748; 0,7861. 0,140; 0,3877; 0,8214. 0,150; 0,3093; 0,8549. 0,160; 0,2380; 0,8866. 0,170; 0,1727; 0,9166. 0,180; 0,1126; 0,9450. 0,190; 0,0568; 0,9719. 0,200; 0,0050; 0,9975. | Рис. 2. Графік розподілу відносних напружень по радіусу рулону при F(r) = Fо= const: 1 – радіальні; 2- колові |
| --- | --- |

| Табл. 2. Розподіл відносних радіальних та колових напружень по радіусу рулону при Т= const R, м; r /N0; t /N0. 0,040; 1,2018; 0,8292. 0,050; 1,0380; 0,7686. 0,060; 0,9142; 0,7424. 0,070; 0,8128; 0,7352. 0,080; 0,7251; 0,7393. 0,090; 0,6466; 0,7504. 0,100; 0,5745; 0,7661. 0,110; 0,5072; 0,7847. 0,120; 0,4435; 0,8055. 0,130; 0,3826; 0,8276. 0,140; 0,3241; 0,8507. 0,150; 0,2674; 0,8745. 0,160; 0,2125; 0,8988. 0,170; 0,1589; 0,9233. 0,180; 0,1065; 0,9479. 0,190; 0,0553; 0,9727. 0,200; 0,0050; 0,9975. | Рис. 3. Графік розподілу відносних напружень по радіусу рулону при Т = const: 1 – радіальні; 2- колові |
| --- | --- |

Авторами був досліджений також напружено-деформований стан основов’язального полотна при накатуванні його у рулон в режимі сталого моменту накатування.

При цьому величина моменту знаходилась із умови:

T=F d2=40⋅4002=8000Нмм,

де         d- максимальний діаметр рулону полотна,  d=400мм.

Результати визначення параметрів напружено-деформованого стану основов’язального полотна при накатуванні його у рулон в режимі постійного моменту накатування представлені в табл. 2 та у вигляді графіків (рис. 3).

Висновки

Аналізуючи результати досліджень, можна зробити наступні висновки:

– максимальна величина відносних радіальних напружень діє в зоні першого шару полотна (на товарному валику), поступово зменшується та дорівнює нулю в верхньому шарі;

– при збільшенні кінцевого радіусу рулону полотна величина максимальних радіальних та колових відносних напружень збільшується як в режимі постійного зусилля накатування, так і в режимі сталого моменту накатування;

– величина максимальних відносних радіальних напружень в режимі постійного зусилля накатування значно більше, ніж в режимі сталого моменту накатування;

– ступінь нерівномірності колових напружень в рулоні полотна, при однакових кінцевих радіусах рулону, менше при накатуванні в режимі сталого моменту.

Таким чином, для даного типу полотна, виготовленого на основов’язальній машині типу Кокетт, можна рекомендувати проектування механізмів, що здійснюють накатування полотна в режимі сталого моменту, при якому забезпечуються більш якісні показники напружено-деформованого стану полотна, навіть при формуванні рулонів великих діаметрів, що є актуальним для підвищення продуктивності машини.

Література:

  - Гарбарук В.Н. Проектирование трикотажних машин. – Л.: Машиностроение, 1980. – 472 с.

  - Саусвелл Р.В. Введение в теорию упругости. Пер с англ. М.: 1948 – 550 с.

  - Пискунов В.Г., Присяжнюк В.К., Сипетов А.В. Обобщенная неклассическая модель напряженно-деформированного состояния в задачах статики, динамики и контакта слоистых плит и оболочек// Механика композиционных материалов. Т. 39, № 2, 2003 – с. 205-222.

  - Артеменко Л.Ф. Совершенствование устройств для рулонирования изделий легкой промышленности. Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.19.09 /К.: ГАЛПУ, 1996 – 27 с.

  - Кириченко Ю.О. Математична модель напружено-деформованого стану рулонованого матеріалу. //Вісник КНУТД. –2004. –№ 3. –с. 56 – 60.

  - Кострицький В.В., Кириченко Ю.В., Артеменко Л.Ф. Дослідження напружено-деформованого стану рулонованого матеріалу.//Вісник КНУТД. –  2004. –  № 5. –  с. 12 – 16.

  - Кириченко Ю.О. Удосконалення пристроїв з програмним керуванням для рулонування матеріалів легкої промисловості. Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.05.10 /К.: КНУТД, 2006 – 22с.

  - Семкин С.В. Разработка устройств равномерной оттяжки круглого трикотажного полотна. Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.02.13 /К.: КТИЛП, 1988 – 22 с.

  - Пипа В.Б Разработка механизмов накатки полотна кругловязальных машин с постоянным усилием накатки. Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.02.13 /К.: ГАЛПУ, 1992 – 24 с.

  - Савин Г.Н. Механика деформируемых тел. – К. : Наукова думка, 1976 – 465 с.

  - Тимошенко С.П., Гудьер Дж. Теория упругости. – М.: Наука, 1979 – 560 с.

  - Лехницкий С.Г. Теория анизотропии анизотропного тела. – М.: ГИТТЛ, 1950 – 299 с.

  - Каценеленбоген А.М., Галанина О.Д. Машины и технология основовязального производства. – М.: Легкая индустрия, 1966, 430 с.